Appendix 2k - Report of Survey in Jatiwangi

LAPORAN HASIL SURVAI LAPANGAN

STUDI DAMPAK TIMBAL BALIK ANTAR PEMBANGUNAN KOTA DAN PERUMAHAN DI INDONESIA DAN LINGKUNGAN GLOBAL

Bahan Bangunan

Oleh :

Lasino ST
Purwito, Dipl.E.Eng
Aan Sugiarto BAE

Jatiwangi

Mei 2000

PUSLITBANG  TEKNOLOGI PERMUKIMAN
BALITBANG PERMUKIMAN DAN PENGEMBANGAN WILAYAH
DEPARTEMEN PERMUKIMAN DAN PENGEMBANGAN WILAYAH

D A F T A R   I S I

DAFTAR ISI   ………………………………………………….……………………………….	i
BAB    I  PENDAHULUAN   …………………………………………………………….…….        1
1.1	Latar Belakang    …………………………………………….……………..        1
1.2	Maksud dan Tujuan   ………………………………………………….…...        1
1.3	Cara Pengambilan Data  ……………………………………………...…...	  2
BAB II   HASIL SURVAI LAPANGAN   …………………………………………………..….        3
2.1	Survai instansional   ………………………..………………..……………...       3
2.2	Survei ke Produksi Bahan Bangunan   …………………………………....       3
BAB  III  KESIMPULAN   ……………………………………………………………………..         6

BAB I  
PENDAHULUAN

1.1  Latar Belakang

Survai lapangan ini dilakukan dalam rangka melaksanakan kegiatan Studi Dampak Timbal Balik Antar Pembangunan Kota & Perumahan di Indonesia dan Lingkungan Global, yang merupakan kerjasama antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Jepang. 
Kegiatan ini merupakan studi pendahuluan guna mendapatkan informasi mengenai keberadaan dan bentuk data yang diperlukan, alternatif cara mendapatkan data serta kesulitan atau kemudahan yang dihadapi di lapangan, sehingga kegiatan berikutnya dapat dipersiapkan dengan baik.
Kelompok bahan bangunan merupakan salah satu bidang studi dalam kegiatan ini, yang mana kegiatannya mencakup survei produksi bahan bangunan antara lain Semen Portland, Kapur Bangunan, Genteng Keramik dan Bata Merah yang diperkirakan dalam proses produksinya akan menghasilkan gas CO2 baik yang diakibatkan oleh penggunaan bahan bakar maupun bahan baku yang digunakan.   

1.2    Maksud, Tujuan dan Sasaran 

	Maksud.
Maksud dari kegiatan ini adalah untuk melakukan pengumpulan data lapangan yang mencakup jenis industri bahan bangunan, proses produksi, kapasitas produksi, bahan bakar yang digunakan, bahan kaku serta jenis dan jumlah peralatan yang digunakan untuk dilakukan analisis atau diperkirakan produk CO2 yang dihasilkan.
Disamping itu, dalam studi pendahuluan ini juga dimaksudkan untuk mengetahui jenis-jenis data yang diperlukan, cara mendapatkan, keberadaan data serta persiapan yang perlu dilakukan guna mendukung kegiatan berikutnya.   

  Tujuan
Sedangkan tujuannya adalah untuk mendapatkan data awal mengenai produksi bahan bangunan yang ada di wilayah Cirebon dan sekitarnya, yang mencakup Semen Portland, Kapur Bangunan, Genteng Keramik dan Bata Merah yang diperkirakan dalam proses produksinya akan menghasilkan gas CO2 baik yang berasal dari bahan bakar maupun bahan baku yang digunakan.

   Sasaran
Sasaran dari kegiatan survei ini adalah identifikasi dan inventarisasi produksi bahan bangunan yang ada di wilayah Cirebon dan Majalengka guna mendukung kegiatan Studi Dampak Imbal Balik Antar Pembangunan Kota dan Perumahan di Indonesia dan Lingkungan Global yang sedang dilakukan di Puslitbang Teknologi Permukiman dan merupakan proyek kerjasama penelitian dengan pemerintah Jepang.

1.3   Cara Pengambilan Data 
Pengambilan data lapangan dengan melakukan wawancara / diskusi dan pengamatan langsung dengan menggunakan alat form isian (kuesioner) yang telah dipersiapkan serta kamera.
Obyek pengambilan data bidang bahan bangunan terdiri dari :
•	Instansi Pemerintah Pusat ( Dep. Perindag, BKPM dan Kantor Meneg KLH )
•	Instansi Pemerintah Daerah ( Dinas Perindustrian ) 
•	Industri Besar, Menengah dan Kecil.   

BAB II  
HASIL SURVEI LAPANGAN

2.1	Survei Instansional
Guna mendapatkan data dan informasi yang optimal dan sesuai dengan sasaran kegiatan, yaitu produksi bahan bangunan yang dalam proses pembuatannya diindikasikan berpotensi banyak menghasilkan gas CO2, maka instansi yang berkaitan dan berwenang dalam pembinaan industri adalah Kantor Dinas Perindustrian.
Hasil Diskusi
Tim survei diterima langsung oleh Kepala Cabang Dinas Perindustrian Bp. Drs. Sofyan Chalidi beserta 2 orang stafnya. 
- Keberadaan dan Bentuk Data 
Bentuk data merupakan data industri bahan bangunan yang ada di wilayah Majalengka, yang merupakan salah satu daerah sentra industri bahan bangunan, diantaranya meliputi kapur bangunan, bata merah, genteng keramik dan bahan bangunan lainnya. 
Jumlah produksi pertahun untuk masing-masing jenis bahan diperkirakan sebagai berikut :
- Bata merah 		: 175.000.000 bh/th
- Genteng keramik 	: 491.520.000 bh/th, dan
- Kapur bangunan		: 134.515 M3/th (kapur tohor)
Data-data lain seperti jenis peralatan, proses pembuatan, bahan bakar dan lain-lain dapat diperoleh dengan malakukan kunjungan langsung ke pabrik pembuatan. 

2.2	Survei Ke Produsen Bahan Bangunan
1)	Industri Bata Merah
Survei dilakukan terhadap 4 (empat) produsen yang berlokasi di daerah Jl. Raya Bongas - Majalengka 
Keberadaan dan Bentuk Data
Dari pengamatan langsung diperoleh data, sebagai berikut ;
-	Jumlah produk bata yang dihasilkan bervariasi antara 30.000 s/d 90.000 bh/bln
-	Bahan bakar yang digunakan adalah sekam padi, dengan total konsumsi rata-rata 20 karung/1000 bata.
-	Alat yang digunakan mulai pengolahan sampai dengan pembakaran adalah secara manual.
-	Jenis tungku pada umumnya adalah tungku ladang. 
-	Data lebih lengkap dapat dilihat pada kuesioner terlampir.
Alternatif Cara Mendapatkan Data
Cara mendapatkan data selain mengadakan wawancara dan pengamatan langsung terhadap produsen juga dapat diperoleh dari Dinas Perindustrian, namun tingkat akurasinya kurang.  
Kesulitan dan Kemudahan Mendapatkan Data
Kesulitan mendapatkan data kadang-kadang produsen atau pengrain bata merah kurang jujur dalam memberikan keterangan, karena ada rasa takut diambil kebijakan yang menyangkut kelangsungan usaha mereka.
Untuk memberikan informasi terhadap calon responden perlu adanya pemberitahuan terlebih dahulu via surat sebelum survei dilakukan sehingga tidak timbul keragu-raguan dalam memberikan keterangan.

2)	Industri Genteng Keramik
Survei dilakukan terhadap 4 (empat) produsen dengan kategori 2 (dua) perusahaan termasuk usaha tingkat menengah dan 2 (dua) perusahaan termasuk usaha tingkat kecil. Semua perusahaan yang disurvei berlokasi di daerah Jl. Raya Sukaraja, Jatiwangi  - Majalengka 
Keberadaan dan Bentuk Data
Dari pengamatan langsung diperoleh data, sebagai berikut ;
-	Jumlah produk genteng yang dihasilkan untuk produsen skala menengah yang dihasilkan bervariasi antara 550.000 s/d 1.000.000 bh/bln, sedangkan untuk produsen skala kecil menghasilkan rata-rata 40.000 s/d 80.000 bh/bln.
-	Bahan bakar yang digunakan adalah kayu, MDF, LNG, dan Solar, dengan konsumsi rata-rata  adalah sebagai berikut :
-	Kayu = 48 M3/bln/tungku (kapasitas 10.000 bh)
-	MDF  = 120.000 ltr/bln/tungku (kap. 550.000 bh)
-	LNG  = 150.000 M3/bln/tungku (kap. 1.000.000 bh). 
-	Alat yang digunakan mulai pengolahan sampai dengan pembakaran adalah crusher, extruder, mesin cetak manual.masinal, tungku pengering, tungku pembakaran, kiln pengglazuran, dan alat bantu lainnya.
-	Jenis tungku adalah tegak dan horizontal.
-	Data lebih lengkap dapat dilihat pada kuesioner terlampir. 

Alternatif Cara Mendapatkan Data
Cara mendapatkan data selain mengadakan wawancara dan pengamatan langsung terhadap produsen juga dapat diperoleh dari Dinas Perindustrian, namun tingkat kelengkapan data akurasinya kurang.  
Kesulitan dan Kemudahan Mendapatkan Data
Kesulitan mendapatkan data kadang-kadang produsen atau pengrajin genteng keramik kurang jujur dalam memberikan keterangan, karena ada rasa takut adanya kebijakan baru yang menyangkut kelangsungan usaha mereka.
Untuk memberikan informasi terhadap calon responden perlu adanya pemberitahuan terlebih dahulu via surat sebelum survei dilakukan sehingga tidak timbul keragu-raguan dalam memberikan keterangan.

3)	Industri Kapur Bangunan
Survei dilakukan terhadap 4 (empat) produsen dengan kategori termasuk usaha tingkat kecil. Semua perusahaan yang disurvei berlokasi di daerah Jl. Raya Bongas, Sumberjaya  - Majalengka 
Keberadaan dan Bentuk Data
Dari pengamatan langsung diperoleh data, sebagai berikut ;
-	Jumlah produk kapur yang dihasilkan untuk produsen dengan jumlah tungku 1 buah yang dihasilkan bervariasi antara 240 s/d 300 M3/bln
-	Bahan bakar yang digunakan adalah LNG(untuk pembakaran) dengan total konsumsi rata-rata antara 35.000 s/d 40.000 M3/bln.
-	Alat yang digunakan mulai pengolahan sampai dengan pembakaran adalah crusher/pemecah manual, tungku bakar dan alat bantu lainnya.
-	Jenis tungku adalah tungku tegak sistem kontinyue.
-	Data lebih lengkap dapat dilihat pada kuesioner terlampir. 

Alternatif Cara Mendapatkan Data
Cara mendapatkan data selain mengadakan wawancara dan pengamatan langsung terhadap produsen juga dapat diperoleh dari Dinas Perindustrian, namun tingkat kelengkapan dan akurasinya kurang.  
Kesulitan dan Kemudahan Mendapatkan Data
Kesulitan mendapatkan data kadang-kadang produsen atau pengrajin kapur bangunan kurang seragam dalam memberikan keterangan, karena ada rasa takut adanya kebijakan baru yang menyangkut kelangsungan usaha mereka.
Untuk memberikan informasi terhadap calon responden perlu adanya pemberitahuan terlebih dahulu via surat sebelum survei dilakukan sehingga tidak timbul keragu-raguan dalam memberikan keterangan.

4)	Industri Semen Portland
Survei dilakukan terhadap 1 (satu) produsen dengan kategori termasuk usaha tingkat besar, yaitu PT. Indocement Tunggal Prakarsa yang berlokasi di Jl. Raya Palimanan Km. 20 – Cirebon. 
Keberadaan dan Bentuk Data
Dari pengamatan langsung diperoleh data, sebagai berikut ;
-	Jumlah produk semen  yang dihasilkanper bulan adalah 114.000 ton/bln.
-	Bahan bakar yang digunakan adalah batu bara (untuk kiln) dan LNG (untuk emergency bila listrik padam) dengan total konsumsi rata-rata antara 900 ton/hr (batu bara) dan 24.000 M3/hr (LNG).
-	Alat yang digunakan mulai pengolahan sampai dengan pembakaran adalah crusher/pemecah, tungku bakar/kiln, Ball mill, silo, dan alat bantu lainnya.
-	Jenis tungku bakar adalah rotary kiln dengan jumlah 2 (dua) unit.
-	Data lebih lengkap dapat dilihat pada kuesioner terlampir. 

Alternatif Cara Mendapatkan Data
Cara mendapatkan data selain mengadakan wawancara dan pengamatan langsung terhadap produsen juga dapat diperoleh dari Dinas Perindustrian, namun tingkat kelengkapan dan akurasi data kurang.  
Kesulitan dan Kemudahan Mendapatkan Data
Kesulitan mendapatkan data adalah pihak produsen perlu diberi tahu jauh hari sebelum survei dilaksanakan, sehingga dapat memberikan keterangan dengan lengkap dan jelas serta ada persiapan terlebih dahulu.
Untuk memberikan informasi terhadap calon responden tentang maksud dan tujuan survei dapat melalui surat atau survei pendahuluan sehingga dapat dibuat janji pertemuan berikutnya.

BAB III  
KESIMPULAN

1.	Produksi bahan bangunan yang diperkirakan menghasilkan gas CO2 diantaranya adalah bata merah, genteng keramik, kapur bangunan, semen portlans, dan sebagainya yang mana dalam proses pembuatannya melalui pembakaran dengan menggunakan bahan bakar,
2.	Jenis data yang diperlukan dalam mengidentifikasi produk gas CO2 dalam produksi bahan bangunan diantaranya adalah jenis dan jumlah produk, proses produksi, jenis dan jumlah bahan baku, jenis jumlah bahan bakar yang digunakan, dan sebaginya,
3.	Jenis tungku yang diindikasikan berpotensi menghasilkan gas CO2 langsung keudara adalah tungku rakyat/tungku ladang dimana sistem pembakarannya kurang berjalan dengan sempurna,
4.	Jenis bahan bakar yang diperkirakan banyak menghasilkan gas CO2 diantaranya adalah kayu bakar, sekam padi, IDO/MDF dan batu bara,
5.	Cara mendapatkan data dapat dilakukan dengan melakukan survei instansional ke Dinas Perindustrian dan wawancara langsung kepada produsen/pengusaha,
6.	Untuk produsen skala kecil dan menengah, dapat dilakukan survei secara langsung dengan membawa surat pengantar survei dan surat pengantar/rekomendasi dari Dinas Perindustrian setempat,
7.	Sedangkan  untuk produsen skala besar perlu dibuat surat pemberitahuan/perjanjian pertemuan terlebih dahulu sebelum melakukan survei atau wawancara.